专利成果小结

近年来，电镀废水处理及电镀污泥资源化回收技术方面取得了一定的进展。本文将公开日期2012年1月~2013年1月的专利情况作一个小结。

1、2013年1月2日公布了一种综合处理电镀污水的方法，发明人为陕西省石油化工研究设计院的皇甫惠君等人。

该发明涉及一种综合处理电镀污水的方法，其步骤包括：在电镀后排出的含铬电镀废水中加酸调节pH至2～3，加还原剂反应将六价铬为三价铬，在还原后的水液内加碱调节pH至8～9，之后再分别加入絮凝剂和助凝剂，使其混凝沉淀，气浮后，进行光催化反应，使水液过超滤膜，将含光催化剂的浓水与经光催化处理的水分开，含光催化剂的浓水返回上一步骤重复使用,经光催化处理过的水再经过反渗透膜过滤，最后回用至电镀配液或漂洗槽。该发明针对电镀污水的特性，通过将化学法、物理法、光催化法以及膜法等方法有机结合的综合工艺对电镀污水进行处理，具有工艺先进合理、运行成本低、应用效果好、可有效降低值COD等优点。

2、2012年12月26日公布了一种电镀综合废水处理回用系统，发明人为天津绿净源环保科技有限公司的徐雷利。

该发明包括初级、中级和高级废水处理系统，其特征在于：初级废水处理系统包括重金属预处理废水池、加药槽、含氰废水调整池、含鉻废水鉻还原池、重金属废水调节系统和初级污水处理蓄水池；中级处理系统包括废水池、调节池、曝气池和过滤池；高级处理系统包括交换树脂塔、膜分离器和工业用水储备箱；废水处理各部分间都由管道相通。本实用新型的优越性：能够同时处理含氰、含鉻和含其它各种重金属的电镀废水，经过三级处理后的废水，既降低了水资源的污染，同时又减少了水资源的消耗，提高了企业的效益。

3、2012年12月19日公布了一种零排型综合电镀废水处理设备，发明人为孙业军等人。

重金属多为非降解型有毒物质，不具备自然净化能力，一旦进入环境就很难从环境中去除。目前污水处理大多使用化学法，化学法使用在一些高浓度、高盐等废水难处理的废水，化学法不仅处理成本高而且废水无法通过化学法做到达标排放，废水浓度降低到一定限度时就无法继续使用化学法处理了。该实用新型的组成包括：达标型综合电镀废水处理设备（1），废水贮池（2）与所述的达标型综合电镀废水处理设备连接，所述的达标型综合电镀废水处理设备与中间池（3）连接，所述的中间池与膜处理设备（4）连接，所述的膜处理设备与清水池（5）连接。本产品用于电镀废水处理。

4、2012年12月5日公开了一种电镀重金属废水回用系统，发明人为天津邦盛净化设备有限公司的徐守疆等人。

该发明包括依次经管路连通的存储电镀重金属废水的原水池，多介质过滤器，第一缓冲水箱，第一精密过滤器，超滤装置，第二缓冲水箱，活性炭过滤器，第二精密过滤器，高压泵、RO装置和回用水箱，其中在所述的原水池（1）和多介质过滤器（2）之间设置有絮凝剂加药装置（11），在所述的第一缓冲水箱（3）和第一精密过滤器（4）之间设置有杀菌剂加药装置（12），在所述的活性炭过滤器（7）和第二精密过滤器（8）之间设置有还原剂加药装置（13），在所述的第二精密过滤器（8）和RO装置（9）之间设置有阻垢剂加药装置（14）。本系统降低水污染，提高水的利用率，节省人力，提高运行精准度。

5、2012年11月21日公布了一种电镀污泥资源化回收工艺，发明人为横峰县远盛金属资源回收利用有限公司的周小明等人。

该发明涉及一种电镀污泥资源化回收工艺，经过酸溶→净化→沉铜→净化除锌沉镍，得到Cu(OH)2 、Ni(OH)2、 Zn(OH)2产品。采用该发明的工艺技术所制得的氢氧化锌、氢氧化镍，其应用范围更加广泛，克服了硫酸镍应用范围有限的不足。

6、2012年10月31日公布了一种电镀污泥的处理方法，发明人为中国瑞林工程技术有限公司的胡小芳等人。

该发明公开了一种电镀污泥的处理方法，包括以下步骤：a)在所述电镀污泥中加入酸进行酸浸出并进行过滤，得到浸出液和滤渣；b)将所述浸出液进行铜萃取，得到富铜相和第一萃余液；c）对所述富铜相利用硫酸进行反萃，得到硫酸铜溶液；d）对所述第一萃余液利用HBL110萃取剂萃取其中的镍和锌，得到富镍锌液和第二萃余液；e）将所述滤渣与粘土和助剂进行混合，成型后在1100-1200℃下烧制5-6小时，得到环保砖。根据该发明实施例的电镀污泥的处理方法，金属回收率高、滤渣可进行制砖，实现电镀污泥彻底综合利用。

7、2012年10月31日公布了一种电镀污泥的处理方法，发明人为中国瑞林工程技术有限公司的卢金龙等人。

该发明包括以下步骤：a)对所述电镀污泥进行机械脱水处理；b)将机械脱水处理后的电镀污泥进行干燥，得到干燥物料；c)将所述干燥物料与造渣剂、还原剂以及溶剂混合以得到混合物料，将所述混合物料在1200～1350℃进行冶炼，得到金属熔体和炉渣。根据发明实施例的电镀污泥的处理方法，采用机械脱水，降低了污泥干燥能耗，解决了当前电镀污泥处理能耗高，经济效益差的难题；采用熔炼技术富集金属，金属回收率高；废渣可以出售给水泥行业，废水零排放，废气采用活性炭吸附+布袋除尘+碱性水洗涤工艺符合产业政策要求，实现了电镀污泥的清洁回收。

8、2012年10月17日公开了一种电镀镍废水回用处理系统，发明人为江苏亚峰机械有限公司的郭友峰。

该发明包括依次相连的含镍废水收集池、石英砂过滤器、活性炭过滤器，精密过滤器、超滤装置、一级膜分离浓缩装置和二级膜分离浓缩装置；所述一级膜分离浓缩装置和二级膜分离浓缩装置的淡水出口连接回用水收集箱。在传统化学处理工艺的基础上进行有效改造，通过增加自动加药装置，不仅实现了药剂的独立添加，并且加药量准确，使废水充分反应的同时节约了成本。

9、2012年10月3日公布了一种电镀污泥的新型资源化方法，发明人为江南大学的顾文秀等人。

这是一种电镀污泥的新型资源化方法，属于化学与环境科学技术领域。该发明以电镀污泥为原料，补充适量铁源和加入活化处理后的农业废弃物稻壳，在温和的水热、通空气和适宜的碱性条件下实现电镀污泥的资源化，得到多孔负载型铁氧磁体新材料。该发明方法节能高效，可实现固体废弃物的再生循环利用，得到的多孔负载型铁氧磁体新材料稳定性高，重金属离子不易溶出，不产生二次污染，可用于高效去除水中的汞离子，且因其有良好的磁性，可方便地回收分离，重复使用，达到以废治废的目的。是一种高效、简单、温和的低能耗工艺路线，不易产生二次污染，所需设备简单，操作方便，条件易于控制，生产成本低。

10、2012年9月26日公开了一种混合电镀废水处理系统，发明人为何学文。

该发明所述系统包括顺序连接的用于连接综合废水的综合废水收集池、综合废水调节池、破铬池、第一中和反应池、第一混凝池、第一絮凝池、第一沉淀池、第一集水池、一级破氰池、二级破氰池、第二中和反应池、第二混凝池、第二絮凝池、第二沉淀池、第二集水池、pH调整池、水解酸化池、接触氧化池、第三中和反应池、第三混凝池、第三絮凝池、第三沉淀池、第三集水池、排放池和用于在计量合格后控制达标排放的计量槽。能够处理混合电镀废水，无需将废水分类处理，处理工艺简单，节省成本，适用范围广。

11、2012年9月5日公布了一种电镀集中区废水处理装置，发明人为青岛水清木华环境工程有限公司的邵立强等人。

该发明涉及一种电镀集中区废水处理装置，由化学反应处理装置和微滤膜固液分离装置组成；所述化学反应处理装置包括综合废水调节槽、含铬废水调节槽、铬还原槽、含镍废水调节槽、含氰废水调节槽、破氰槽、中和槽、中间槽和浓缩槽；所述微滤膜固液分离装置包括微滤膜运行装置、微滤膜清洗装置、终端pH调节槽、放流槽和压滤装置。所述的综合废水调节槽(1)由提升泵(5)通过管路提升到第一中和槽(7)；所述的含铬废水调节槽(2)通过底部管路连接铬还原槽(6)，铬还原槽(6)底部通过管路连接第一中和槽(7)；所述的含镍废水调节槽(3)通过管路连接第三中和槽(11)；整个系统中利用微滤膜固液分离装置，无需另设沉淀池、砂滤罐、炭滤罐等，废水经反应后直接进入浓缩池，由浓缩池输送至微滤膜固液分离装置中，如果扩产只需增加膜组数量即可。采用微滤膜作为微滤膜固液分离材料，可以避免用超滤膜反冲洗的复杂工序，只需用高压水正冲洗即可。

12、2012年8月1日公布了一种电镀污泥处理及纳米级铁氧化物的制造方法，发明人为以色列绿色未来公司的弗拉迪米尔·博伊科等人。

该发明能够处理金属电镀处理后所形成的污泥，特别是回收酸洗之后的酸洗废液。其提供采用环保方法所形成的可重复利用的酸、以及作为副产品的纯的纳米级的铁颜料。

13、2012年2月1日公布了一种电镀漂洗废水中铜和镍的回收及废水零排放工艺，发明人为泉州市碧蓝环保科技有限公司的林炳金等人。

其特征在于：包括如下步骤，(1)、对废水槽中的电镀废水进行在线监控，监测并调节废水的PH值得到原水；(2)、对原水采用多介质过滤器过滤截留固体颗粒和杂质，得到过滤液；(3)、采用活性炭过滤器对前一步的过滤液过滤除去小分子量的有机物和余氯；(4)、采用精密过滤器对前一步的过滤液过滤除去透过液中的悬浮物及胶体；(5)、采用超滤装置对前一步的过滤液进行超滤分离；(6)、将前一步的过滤液送入中间水箱，并通过高压泵将中间水箱的透过液压入反渗透装置进行膜分离，并进行浓缩循环。

14、2012年1月4日公布了一种电镀废水的处理方法及其装置，其发明人为上海百峰环保工程有限公司的周继伟等人。

该发明包括将电镀废水引入第一调节池，在第一调节池中加酸、曝气，再将第一沉淀池中的上清液引入第二调节池，在第二调节池中加入碱，并进行曝气，在pH值达到8.5-9之后加入捕集剂，将第二调节池内的上清液引入第二沉淀池，再将第二沉淀池中的上清液引入生物活性炭池，在生物活性炭池中曝气，再将生物活性炭池中的上清液引入第三沉淀池，在第三沉淀池内完成泥水分离，再将第三沉淀池中的澄清水引入逆向矿砂滤池，最后将逆向矿砂滤池中的水引入清水池，供生产回用。该发明还提供了实现上述的一种电镀废水的处理方法的装置。通过该发明的工艺处理后，清水池内水体的各项指标均达到国家排放标准，并可回用到车间或者排放。